
**مشخصات فنی:**

****

* **مشخصات ابعادی :**

**بر اساس BS-EN840-1:2012**

* **سایر مشخصات:**

**حجم اسمی: 240 لیتر**

**رنگ : بر اساس سفارش**

**حداقل ضخامت: 5/3 میلیمتر**

**وزن: حداقل 22 کیلوگرم**

**ماده اولیه: HDPE , Grade: 3840 UA**

**فاقد سیلیس و فیلر ، پارافین ، دوده صنعتی و کربنات کلسیم باشد .**

**دارای تثبیت کننده ویژه جهت مقاومت در برابر آفتاب و اشعه UV باشد .**

**قابل بازیافت باشد.**

**مقاومت در برابر اسید و باز: طی 72 ساعت موردی مشاهده نشود.  
استحکام کششی: 1740 کیلوگرم بر سانتی متر مربع**

**مقاومت در برابر ضربه وزنه دو کیلوگرمی از ارتفاع یک متری**